DRAM Failbit Map 기반 Known·Unknown 불량 분석 AI 아키텍처

An AI Architecture for Known/Unknown Defect Analysis Based on DRAM Failbit Maps

홍길동¹, 김철수¹

¹ 반도체연구소, Samsung Electronics, 화성시, 대한민국

초록

Failbit Map은 반도체 EDS Test에서 생성되는 웨이퍼당 약 1,000만 pixel 수준의 초고해상도 공간 데이터로, 불량의 위치, 밀집도, 형상, 방향성을 정밀하게 보여주는 핵심 자료이다. 그러나 실제 현업에서는 대량의 Failbit Map을 생성·조회하고 전수 분석할 수 있는 환경이 부족하여, 엔지니어의 수작업 확인에 의존한 분석이 이루어지고 있다. 본 논문은 이를 해결하기 위해 Test Log를 변환하여 대규모 Failbit Map을 생성·저장하는 데이터 파이프라인과, Known 불량 및 Unknown 불량을 분석하는 AI 불량 분석 구조를 구현하였다. Known 불량 분류는 ConvNeXtV2-Base를 주 모델로 사용하고, 신뢰도가 낮은 샘플에 한해 ROI 기반 YOLO를 선택적으로 적용하는 2단계 구조로 설계하였으며, 이를 통해 F1-score 0.95를 달성하였다. Unknown 불량 검출은 레이블 없이 SimCLR 계열 contrastive learning을 사용하였고, wafer의 zone 기반 불량 해석 특성을 반영하기 위해 grid structured local sampling을 적용하였다. 실제 양산 5일치 Failbit Map 10,000장을 학습한 뒤 1일치 2,000장에 대해 추론한 결과 13개 불량 그룹이 검출되었으며, 현업 분석 엔지니어의 검증 결과 이 중 7개가 실제 의미 있는 불량 그룹으로 확인되었다. 이를 통해 레이블이 없는 실제 운영 이미지에서도 Unknown 불량을 그룹 수준에서 검출하고, 전문가 검증을 통해 실제 불량으로 식별할 수 있음을 확인하였다.

Keywords: Failbit Map, Known Defect Classification, Unknown Defect Discovery, ConvNeXtV2, ROI-YOLO, Contrastive Learning, HDBSCAN

1. 서론

Failbit Map은 EDS(Electrical Die Sorting) Test에서 각 Memory Cell Block의 불량 cell 개수를 Grade 0(정상)부터 7(최대 불량)까지로 표현한 데이터이다. Wafer 1장에는 약 1,000만 개의 block이 포함되므로, Failbit Map은 불량의 위치, 밀집도, 형상, 방향성을 반영하는 초고밀도 공간 데이터이자 수율 저하 원인 분석의 핵심 데이터이다. 그러나 현업 분석은 주로 Chip 단위 Measure(측정 항목별 집계값)의 발생 빈도를 기준으로 이상 여부를 판단하고 있어, Failbit Map 전체에서만 드러나는 불량 분포의 공간 패턴을 충분히 포착하지 못한다. 이로 인해 수율 저하 원인이 오분류되거나 미검출될 수 있다. 따라서 수율 저하 원인을 정밀하게 분석하기 위해서는 Measure 기반 접근만으로는 충분하지 않으며, Failbit Map 자체를 핵심 분석 단위로 삼아야 한다.

실제 현업 적용에는 두 가지 제약이 있다. 첫째, 대량 Map 생성이 어렵다. 설비 Log는 Wafer당 10~50MB 수준이며, 특정 제품군에서는 하루 약 2,000장의 Wafer가 발생한다. 그러나 기존 환경에서는 속도와 메모리 제약으로 한 번에 48매 이하만 처리할 수 있다. 둘째, Map이 생성되더라도 불량 여부와 유형 판단은 여전히 엔지니어의 직접 확인에 의존하고 있어 전수 분석이 어렵다. 따라서 현업 적용을 위해서는 대량 Raw Data를 처리하는 데이터 파이프라인과 Failbit Map 기반 Known·Unknown 불량 분석 AI가 함께 필요하다.

본 논문의 주요 기여는 다음과 같다.

첫째, Test 부서와 협의하여 대량 Raw Data 적재 체계와 전수 Failbit Map 생성 파이프라인을 구축하였다. 또한 palette-indexed PNG를 적용해 이미지 용량을 약 75% 절감하고, 실시간 설비 Log 수집과 1시간 주기 Failbit Map 생성 체계를 구현하여 대량 분석이 가능한 운영 기반을 마련하였다.

둘째, Known 불량의 정밀 분류를 위해 ConvNeXt V2와 ROI 기반 YOLO를 결합한 2단계 분석 구조를 제안하였다. ConvNeXt V2로 Wafer 전역 패턴을 우선 분류하고, 신뢰도가 낮은 샘플에 한해 ROI 기반 YOLO로 불량 영역의 위치 정보를 추가 반영함으로써 전역 패턴과 국소 위치 정보를 함께 활용하는 정밀 분류를 구현하였다.

셋째, 기존 분류 체계에 등록되지 않은 상태에서 새롭게 발생하는 Unknown 불량을 검출하기 위해 SimCLR 계열 contrastive learning 기반 분석 구조를 구현하였다. 또한 grid structured local sampling을 적용하여 동일한 형태의 불량이라도 발생 위치에 따라 구분될 수 있도록 하였으며, 이를 통해 Unknown 불량을 유사 패턴 그룹 수준에서 검출하고 해석할 수 있도록 하였다.

2. 제안 방법과 검증 결과

2.1 데이터 파이프라인

데이터 파이프라인은 설비 Log를 실시간 적재하고 1시간 주기로 Failbit Map을 생성하도록 구성하였다. 핵심 병목은 raw hex stream의 grade 변환 구간으로, 웨이퍼당 약 1,000만 pixel에 대해 반복 수행되므로 Python 구현만으로는 처리량 확보가 어려웠다. 해당 루틴을 Cython으로 최적화하여 데이터 변환 속도를 약 100배 향상시켰다.

Fig. 1. Hex-to-grade conversion. Cython optimization accelerated repeated conversion by about 100×.

Failbit Map은 제한된 색상 집합만 사용하므로 palette-indexed PNG를 적용하여 이미지 용량을 약 75% 절감하였다.

Fig. 2. Palette-indexed PNG. Palette indexing reduced image size by about 75%.

2.2 Known 불량 분류

Known 불량 분석은 16개 기등록 클래스를 대상으로 하며, 총 1,500개의 라벨된 Failbit Map을 사용하였다. 표 1의 backbone 비교 결과 ConvNeXtV2-Base를 주 모델로 선정하였다.

Table 1. 등록 불량 Backbone 및 개선 단계 (16-class, test Weighted F1)

| 구성 | 사전학습 | Test F1 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ViT | IN-21k | 0.81 | fine-tune |
| Swin | IN-1k | 0.84 | fine-tune |
| EffNetV2 | IN-1k | 0.85 | fine-tune |
| MaxViT | IN-21k | 0.87 | fine-tune |
| ConvNeXtV2 (Ref) | IN-22k | 0.87 | selected |
| Ref + Optuna | IN-22k | 0.92 | HPO |
| Ref + Optuna + ROI | IN-22k | 0.95 | 2-stage |

전체 운영 기준 하루 약 2만 장 이상의 Wafer가 1시간 주기로 처리되므로, backbone 선택에서는 F1과 추론 처리량을 함께 고려하였다. MaxViT-Base와 ConvNeXtV2-Base는 동일한 Test F1 0.87을 보였으나, ConvNeXtV2-Base가 처리량 측면에서 더 유리하였다.

Baseline CNN의 weighted F1 0.78은 ConvNeXtV2-Base로 0.87, Optuna HPO로 0.92, ROI 기반 YOLO 보정으로 0.95까지 개선되었다. 특히 혼동되는 클래스는 wafer 내 위치보다 chip 내부 defect morphology 차이로 구분되므로, 저신뢰 샘플에 대해 ROI 기반 YOLO로 chip 내부 국소 pattern을 재판별하였다(Fig. 3).

Fig. 3. Known 불량 2단계 분류. CNN은 wafer-level center distribution만으로 B로 오분류했지만, ROI-YOLO가 chip pixel pattern을 검출해 A로 교정하였다.

2.3 Unknown 불량 검출

Unknown 불량은 후보 grouping 문제로 정의하였다. 5일치 운영 데이터 약 10,000장으로 SimCLR 계열 contrastive learning 기반 임베딩을 학습하고, 별도 1일치 2,000장에 HDBSCAN을 적용하여 유사 패턴을 검출하였다. wafer의 zone 기반 불량 해석 특성을 반영하기 위해 grid structured local sampling을 적용하였으며, 그 결과 13개 불량 후보 그룹이 검출되었다. 현업 분석 엔지니어 검증 결과 이 중 7개가 실제 불량 그룹으로 판정되었다(Fig. 4).

Fig. 4. Unknown 불량 grouping. 운영 이미지에서 13개 후보 그룹이 검출되었고, 이 중 7개가 실제 불량 그룹으로 판정되었다.

3. 결론

본 연구는 대량 Failbit Map 생성 파이프라인과 Known·Unknown 불량 분석 AI를 통합 구현하였다. 데이터 계층에서는 1시간 주기 생성, 데이터 변환 속도 약 100배 향상, 이미지 용량 약 75% 절감을 달성하였고, Known 경로는 F1 0.95를, Unknown 경로는 운영 이미지에서 13개 후보 그룹 중 7개 실제 불량 그룹 검출을 확인하였다. 이는 Failbit Map 기반 불량 분석이 현업 운영 데이터에서도 실질적으로 동작함을 보여주며, 대량 생성과 자동 분석을 통합한 End-to-End 적용 체계를 검증한 결과이다.

참고문헌

[1] T. Nakazawa and D. V. Kulkarni, "Wafer Map Defect Pattern Classification and Image Retrieval Using Convolutional Neural Network," IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, vol. 31, no. 2, pp. 309-314, 2018.

[2] M. B. Alawieh, D. Boning, and D. Z. Pan, "Wafer Map Defect Patterns Classification Using Deep Selective Learning," in Proceedings of the 57th ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), pp. 1-6, 2020.

[3] J. Jang and G. T. Lee, "Decision fusion approach for detecting unknown wafer bin map patterns based on a deep multitask learning model," Expert Systems with Applications, vol. 215, art. 119363, 2023.

[4] S. Woo et al., "ConvNeXt V2: Co-Designing and Scaling ConvNets With Masked Autoencoders," in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 16133-16142, 2023.

[5] R. R. Selvaraju et al., "Grad-CAM: Visual Explanations From Deep Networks via Gradient-Based Localization," in Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 618-626, 2017.

[6] T. Chen, S. Kornblith, M. Norouzi, and G. Hinton, "A Simple Framework for Contrastive Learning of Visual Representations," in Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning (ICML), PMLR 119, pp. 1597-1607, 2020.

[7] R. J. G. B. Campello, D. Moulavi, and J. Sander, "Density-Based Clustering Based on Hierarchical Density Estimates," in Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, PAKDD 2013, pp. 160-172, 2013.

[8] Hugging Face, "facebook/convnextv2-base-22k-384," model card, accessed Apr. 15, 2026. Available: https://huggingface.co/facebook/convnextv2-base-22k-384

[9] Hugging Face timm, "maxvit_base_tf_384.in21k_ft_in1k," model card, accessed Apr. 15, 2026. Available: https://huggingface.co/timm/maxvit_base_tf_384.in21k_ft_in1k

[10] Z. Tu et al., "MaxViT: Multi-Axis Vision Transformer," in Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), pp. 459-479, 2022.